## Slide 1
Sr. No | Name of Mineral | Radicals
1 | Bauxite / Laterite | SiO2 ; Fe2O3 ; Al2O3 ; TiO2 ; P2O5 ; Na2O ; K2O ; Li2O, CaO, LOI
2 | Limestone / Dolomite / Marble / Calcite | SiO2 ; Fe2O3 ; Al2O3 ; CaO; MgO ; P2O5; LOI
3 | Iron Ore | SiO2 ; Fe2O3 ; Al2O3 ; MnO2 ; TiO2 ; P2O5; LOI
4 | Manganese Ore | SiO2 ; Fe2O3 ; Al2O3 ; TiO2 ; P2O5; LOI
5 | Clay / Quartz / Silica Sand/ Quartzite / Ochre / Pyrophyllite / Diaspore / Mica / Shale / Soap stone | SiO2 ; Fe2O3 ; Al2O3 ; TiO2 ; P2O5 ; Na2O ; K2O ; Li2O, CaO, MgO, LOI
6 | Rock Phosphate | SiO2 ; Fe2O3 ; Al2O3 ; P2O5; LOI
7 | Graphite (through AAS) | Moisture, Fixed Carbon, Volatile Matter, Ash
8 | Other Critical Minerals (through AAS) | Copper, Nickel, Zinc, Cobalt, Gold, Silver, Lead, Vanadium, Chromium, Antimony, Arsenic, etc
9 | Coal/ Lignite Proximate Analysis | Surface Moisture (SM), Inherent Moisture (IM), Ash. Volatile Moisture (VM), Fixed Carbon (F.C), Gross Calorific Value (GCV)